质检单

CERTIFICATE OF ANALYSIS

| 品名：氧化钆 PRODUCT MANE: Gadolinium oxide CAS No.: 12064-62-9 批号数量BATCH QUANTITY：200kg |  | 批号 BATCH NUMBER：G250218 生产日期 Manu date ：2025.02.18 复检日期Re-test date：2026.02. 包装PACKAGE：25kg/drum |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验项目： TEST ITEMS: | 标准： STANDARDS: |  | 结果： RESULTS: |
| 外观： APPEARANCE: | 白色 White |  | 符合规定 Complies |
| 稀土杂质： Purity and relatiove Re-imprities | ≤0.5% |  | 0.35％ |
| 非稀土杂质： Non- Re-impurityes | ≤0.05% |  | 0.08 % |
| 纯度： Purity: | ≥99.50% |  | 99.68% |
| 结论： CONCLUSION |  |  | 合格 QUALIFIED |

分析者：王丽 检验员：李恒毅 ANALYST : WANGLI INSPECTOR :LI HENGYI