English name
mPEG7-OH


English synonyms
Heptaetheyleneglycolmethylether;mPEG7;HEPTAETHYLENEGLYCOLMONOMETHYLETHER;Methoxyheptaethyleneglycol,Monomethoxy-PEG(n=7);MPEG7-OH;HeptaetheyleneglycolMonoMethylether;2,5,8,11,14,17,20-Heptaoxadocosan-22-ol;3,6,9,12,15,18,21-heptaoxadocosan-1-ol

CAS number: 4437-01-8. 
Molecular formula: C15H32O8. 
Molecular weight: 340.41. 
Boiling point: 150°C(Press:0.005Torr). 
Density: 1.09. 
Refractive index: 1.4540-1.4580. 
Storage conditions: -20°C.
Form: Transparent liquid. 
Acidity coefficient (pKa): 14.36±0.10 (predicted). 
Color: Colorless to pale yellow or light orange. 
InChI: InChI=1S/C15H32O8/c1-17-4-5-19-8-9-21-12-13. : 23-15-14-22-11-10-20-7-6-18-3-2-16/h16H,2-15H2, 1H3. 
InChI key: AGWKUHGLWHMYTG-UHFFFAOYSA-N
SMILESC: (O) COCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
CAS database: 4437-01-8 (CASDataBaseReference).